## Slide 1: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Кафедра управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии Дисциплина: медицинское и фармацевтическое товароведение
Лекция «Медицинские резины полые. Медицинские резины латексные и трубчатые»
Лабковская Майя Викторовна, доцент кафедры управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии, к. фарм.н.

## Slide 2: Резина представляет собой полимерный материал с низкой способностью к высоко эластичной деформации в достаточно широком интервале температур. Резины отличаются от каучуков наличием между длинными цепными молекулами прочных поперечных связей, возникающих при вулканизации. Различными технологическими приемами из резины возможно изготовление разнообразных по форме и назначению изделий. Сырой резиновой смеси можно придать любую конфигурацию путем формования, штампования или литья под давлением

## Slide 3: Требования к резиновым изделиям медицинского назначения: 1) не должны обладать токсичностью; 2) не должны иметь неприятный запах; 3) должны быть устойчивы к воздействию света; 4) должны быть устойчивы к воздействию растворителей; 5) должны иметь привлекательный вид.

## Slide 4: Резинами называют высокомолекулярные соединения, которые получают при вулканизации смеси натурального или синтетического каучука с различными ингредиентами (добавками). Каучук натуральный - это эластичный материал, высокомолекулярный полимер изопрена. Синтетический каучук - высокополимерный, каучукоподобный материал. Его получают полимеризацией или сополимеризацией бутадиена, стирола, изопрена, хлорпрена, изобутилена, нитрила акриловой кислоты. Подобно натуральным каучукам, синтетические имеют длинные макромолекулярные цепи, иногда разветвленные, со средним молекулярным весом, равным сотням тысяч и даже миллионам.
Состав и свойства резиновых медицинских изделий:

## Slide 5: На основе одних и тех же ВМС можно получить резины с различными физико-механическими свойствами, однако такие показатели, как биологическая инертность и отсутствие заметного влияния на свертываемость крови, определяются в основном свойствами исходного полимера. Отличительной особенностью резин медицинского назначения является то, что их нельзя изготавливать из регенерата — продукта вторичной переработки резины. Чаще всего в медицине применяются изделия из натурального каучука; изопреновых каучуков, содержащих неокрашенные и нетоксичные анти- оксиданты; фторсодержащих и кремнийорганических каучуков. Причем последние все больше вытесняют натуральный каучук. Как правило, в состав резин входит 6—7 компонентов, однако в ряде случаев они могут содержать до 20 компонентов.
Состав и свойства резин медицинского назначения:

## Slide 6: Состав и свойства резин медицинского назначения:
Кроме каучуков в состав сырой резиновой смеси входят вулканизирующие агенты, ускорители вулканизации, наполнители, смягчители, противостарители, усилители, красители, специальные вещества и др.
Выбор химических соединений определяется химическим строением каучука, назначением, условиями эксплуатации и возможностями технологического процесса смеси и изделия

## Slide 7: Характеристика компонентов резины:
Вулканизующие агенты для изделий медицинского назначения сера и органические пероксиды.
Серу в основном применяют для сшивания ненасыщенных каучуков, используемых для производства предметов ухода за больными.
Органические пероксиды применяют для сшивания полиорганосилоксановых резин марок СКТВ, что позволяет получать на их основе физиологически инертные резины, и реже — для сшивания изопреновых каучуков. Из органических пероксидов для кремнийорганических резин чаще всего используют пероксид бензоила и 2,5-ди-бутилперокси)-2,5-диметилгексан; причем последнее соединение позволяет получать резины без неприятного запаха.

## Slide 8: Характеристика компонентов резины:
Ускорители оксиды цинка, магния, свинца, пероксидов калия, натрия, ускоряют процесс вулканизации. Выбор ускорителя зависит от природы вулканизующего агента. Так, для серы используют оксид цинка.
Наполнители удешевляют стоимость резин и улучшают их исходные физико-механические свойства. Для изделий медицинского назначения часто применяют мел, каолин, тальк, оксиды кремния и цинка и др.
Красители придают изделиям из резины необходимый товарный вид и одновременно влияют на физико-механические свойства и термостойкость. Чаще всего для изделий медицинского назначения используют оксиды цинка, титана, железа и др.
Мягчители служат для облегчения процесса смешивания, для придания пластичности и морозостойкости.

## Slide 9: Характеристика компонентов резины:
В настоящее время в качестве антиоксидантов используют для изопреновых каучуков ароматические фенолы (ионол) и амины. Перспективным является использование для стабилизации резин медицинского назначения нецепных ингибиторов — продуктов разложения формиатов и оксалатов металлов переменной валентности.
Усилители вулканизации повышают прочность материала на разрыв. В качестве усилителей используют белую сажу (аморфный дисперсный кремнезем), каолин, столярный клей, оксид цинка и др. Для кремнийорганических каучуков в качестве усиливающего наполнителя часто используют аэросил , также антиструктурирующие агенты — силанолы и тем самым увеличивают срок хранения смеси до 6 месяцев.

## Slide 10: Характеристика компонентов резины:
Красители (берлинская лазурь, оксиды цинка, железа, титана, хрома, сульфаты цинка, бария и др.) играют защитную роль при хранении и эксплуатации резиновых медицинских изделий, а также используются для придания резинам определенного цвета.
Специальные вещества вводятся в резиновую смесь для придания ей определенных потребительских свойств.
Например, для получения пористой резины, идущей на изготовление губок, в состав резиновой смеси добавляют углекислый аммоний; для придания резине магнитных свойств — феррито-бариевый порошок, для получения резины, защищающей от рентгеновских лучей, — соли свинца.

## Slide 11: Технологический процесс изготовления медицинских резиновых изделий складывается из следующих операций:
получение резиновой смеси;
изготовление полуфабриката;
формообразование или получение резиновых изделий;
вулканизация;
послеформовая обработка, монтаж, разбраковка;
контроль качества, маркировка, упаковка.

## Slide 12: Стадии получения резиновой смеси:
Пластификация каучука проводится в резиносмесителях при t - 100—110 °С и давлении 8—10 атм. Предварительно каучук режут на куски и развешивают.
Подготовка ингредиентов резиновой смеси и введение их в определенной последовательности. Если ингредиенты поступают в некондиционном виде, необходима предварительная подготовка. Светлые ингредиенты (например, мел, каолин) подвергают струйно-воздушной сушке и воздушной сепарации (отсеиванию).
Смешение проводится в резиносмесителях в течение 20—40 мин.
Охлаждение резиновой смеси с помощью различных охлаждающих устройств: душирующие системы, фестонные охлаждающие устройства, обычные ванны и т.д. Температура охлаждающей воды должна быть 8—10 °С.

## Slide 13: Стадии получения резиновой смеси:
Качество полученной гомогенной резиновой смеси проверяется в контрольной лаборатории подготовительного цеха.
От каждой заправки отбирают несколько проб и проводят экспресс-контроль; при этом определяют пластичность смеси, твердость, плотность. Изготовление полуфабриката или заготовки. Эта операция проводится при изготовлении резиновых грелок, пузырей для льда, суден подкладных, катетеров, трубок.
Обычно резиновые заготовки для трубчатых изделий изготавливают экструзией (шприцеванием) на червячных прессах.
Заготовки экструдируются в виде шнуров и полос прямоугольных сечений. По выходе из червячной машины заготовки проходят через ванны с эмульсией, затем их укладывают на лотки.

## Slide 14: Формообразование или получение резиновых изделий.
Компрессионное формование (прессовый способ).
Литьевое формование (литье под давлением).
Ручная клейка
Экструзия (шприцевание)
Метод макания

## Slide 15: Формообразование или получение резиновых изделий.
Компрессионное формование (прессовый способ) - в гнезда одной из полуформ пресс-формы закладывают заготовки каландрованных резин. После этого полуформы совмещают и помещают в пресс. Под действием усилия прессования (давление 3 атм), температуры (140—150 °С) в резиновой смеси возникают напряжения деформации, приводящие к течению смеси, в результате которого резиновая заготовка приобретает конфигурацию гнезда формы. При производстве грелок, пузырей для льда, кругов подкладных между двумя полуформами помещают сердечник для образования внутренней полости. Через 10—15 мин форму извлекают из пресса, раскрывают, производят съем изделия с сердечника, охлаждение.
Полость в изделиях также обеспечивается помещением газообразующих химических веществ (углекислый аммоний) или воды, например при производстве спринцовок.

## Slide 16: Формообразование или получение резиновых изделий.
Литьевое формование (литье под давлением). Этим методом получают такие изделия, как загубники к аппарату искусственного дыхания, воздуховоды, корпуса наркозных масок. Сущность метода заключается в заполнении формы предварительно разогретой пластичной резиновой смесью при высоком давлении.
Ручная клейка используется при изготовлении толстостенных резиновых изделий (судна подкладные, пузыри для льда, перчатки защитные рентгеновские и др.). Для склеивания заготовок резино­вых изделий используют резиновый клей. Далее шов фиксируется прижимным роликом.

## Slide 17: Формообразование или получение резиновых изделий.
Экструзия (шприцевание) — это основной метод изготовления неформовых изделий определенного поперечного сечения (например, трубки, катетеры, зонды, жгуты и др.). Основным технологическим оборудованием для производства является червячная машина. По выходе из головки машины изделия опудривают тальком и укладывают на круглые лотки.
Метод макания используется при производстве тонкостенных изделий из резины, например перчаток медицинских (хирургических и анатомических), напальчников, пипеток, сосок детских и др.Сущность технологического процесса производства изделий методом макания состоит из одно- или многократного обмакивания специальных форм, изготавливаемых из стекла, фарфора, металла и других материалов, в резиновые клеи. Резиновые клеи представляют собой растворы невулканизированного каучука в органических растворителях (бензине, бензоле и др.).

## Slide 18: Этапы вулканизации.
Горячую вулканизацию осуществляют периодическим методом в котлах, прессах или автоклавах или непрерывным методом в специальных устройствах. Это один из самых простых способов сокращения времени вулканизации. Так, при повышении обычно принятой температуры вулканизации в формах со 140—160 °С до 170— 190 °С дает сокращение времени вулканизации изделий с 10—90 до 1—5 мин.
Холодная вулканизация осуществляется путем погружения изделия в раствор или пары полухлористой серы с последующим высушиванием изделия горячим воздухом.
Этот метод дороже, менее эффективен, а выделяющиеся вредные газы усложняют процесс. Поэтому он применяется сравнительно редко, только для производства медицинских перчаток и предметов санитарии и гигиены.

## Slide 19: Послеформовая обработка.
Процесс изготовления формовых изделий после стадии вулканизации заканчивается механической обработкой. Основные ее виды: удаление вып- рессовок (облоя), подрезка рабочих поверхностей резиновых изделий.
Практически применяют обработку на различных шпиндельных станках, вращающихся наждачных камнях, обработку на машинах для обрезки заусенцев и ручную.

## Slide 20: Контроль качества, маркировка и упаковка изделий.
При оценке качества медицинских товаров из резины обращают внимание на следующие дефекты технологического процесса, выявляемые внешним осмотром:
пузыри, вмятины, посторонние включения;
шероховатость поверхности;
несоответствие размерам;
смещение контуров;
надрывы, трещины, пористость, расслаивания;
отеки на концах изделий;
недопрессовка;
недовулканизация (клейкость) или перевулканизация.

## Slide 21: Контроль качества, маркировка и упаковка изделий.
Измерение различных свойств резин и проведение различных видов физических испытаний играет первостепенную роль на всех стадиях получения резины.
Все исследования сводятся к определению свойств материалов и из изменений под влиянием внешних условий и окружающей среды.
Механические испытания проводят как на образцах и специально изготовленных конструкциях, так и на готовых изделиях.

## Slide 22: Испытания готовых изделий.
лабораторные испытания образцов, вырезанных из готовых изделий;
испытания готовых изделий на специальных или универсальных установках;
испытания готовых изделий при эксплуатации.

## Slide 23: Методы механических испытаний.
общие методы позволяют определить количественные характеристики механических свойств материалов;
с помощью специальных методов получают условные показатели;
контрольные методы предназначены для испытаний различных партий одного и того же материала для обнаружения нежелательных отклонений свойств контролируемого материала от заданных норм показателей.

## Slide 24: Испытание на старение.
Причины старения – воздействие света, тепла, кислорода воздуха и др. На практике для испытания используют естественные или искусственные условия старения. Естественные условия - условия, не создаваемые специально, в которых факторы старения не регламентированы.
Методы естественного старения наиболее соответствуют условиям хранения и эксплуатации резиновых изделий, однако она обычно занимают длительное время.
Для ускорения испытаний образцы подвергают небольшому растяжению.

## Slide 25: Стерилизация резиновых изделий.
Подготовленные резиновые изделия (перчатки, зонды, катетеры, дренажи) стерилизуют в автоклаве при температуре 1200С – 1,1 атм – 45 мин.
Катетеры, зонды, дренажи можно стерилизовать методом «холодной стерилизации» в р-ре 6% перекиси водорода при температуре 180С, экспозиция 6 ч.

## Slide 26
Хранение согласно приказу 377 «Об утверждении инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп ЛС и изделий медицинского назначения»
1.Для наилучшего сохранения резиновых изделий в помещениях хранения необходимо создать:
- защиту от света, особенно прямых солнечных лучей, высокой (более 20 град. C) и низкой (ниже 0 град.) температуры воздуха; текучего воздуха (сквозняков, механической вентиляции); механических повреждений (сдавливания, сгибания, скручивания, вытягивания и т.п.);
- для предупреждения высыхания, деформации и потери их эластичности, относительную влажность не менее 65%;
- изоляцию от воздействия агрессивных веществ (йод, хлороформ, хлористый аммоний, лизол, формалин, кислоты, органические растворители, смазочных масел и щелочей, хлорамин Б, нафталин);
- условия хранения вдали от нагревательных приборов (не менее 1 м).

## Slide 27: Хранение резиновых изделий медицинского назначения.
2.Помещения хранения резиновых изделий должны располагаться не на солнечной стороне, лучше в полуподвальных темных или затемненных помещениях. Для поддержания в сухих помещениях повышенной влажности рекомендуется ставить сосуды с 2% водным раствором карболовой кислоты.
3.В помещениях, шкафах рекомендуется ставить стеклянные сосуды с углекислым аммонием, способствующим сохранению эластичности резины.
4.Для хранения резиновых изделий помещения хранения оборудуются шкафами, ящиками, полками, стеллажами, блоками для подвешивания, стойками и другим необходимым инвентарем, с учетом свободного доступа.
5.Резиновые изделия размещают в хранилищах по наименованиям и срокам годности. На каждой партии резиновых изделий прикрепляют ярлык с указанием наименования, срока годности.

## Slide 28: Хранение резиновых изделий медицинского назначения.
6.Особое внимание следует уделить хранению некоторых видов резиновых изделий, требующих специальных условий хранения:
- круги подкладные, грелки резиновые, пузыри для льда рекомендуется хранить слегка надутыми, резиновые трубки хранятся со вставленными на концах пробками;
- съемные резиновые части приборов должны храниться отдельно от частей, сделанных из другого материала;
- изделия, особо чувствительные к атмосферным факторам - эластичные катетеры, бужи, перчатки, напальчники, бинты резиновые и т.п. хранят в плотно закрытых коробках, густо пересыпанных тальком. Резиновые бинты хранят в скатанном виде пересыпанные тальком по всей длине;

## Slide 29: Хранение резиновых изделий медицинского назначения.
- прорезиненную ткань (одностороннюю и двухстороннюю) хранят изолированно от веществ, в горизонтальном положении в рулонах, подвешенных на специальных стойках. Прорезиненную ткань допускается хранить уложенной не более чем в 5 рядов на гладко отструганных полках стеллажей;
- эластичные лаковые изделия - катетеры, бужи, зонды (на этилцеллюлозном или копаловом лаке), в отличие от резины, хранят в сухом помещении. Признаком старения является некоторое размягчение, клейкость поверхности. Такие изделия бракуют.
7. Резиновые пробки должны храниться упакованными в соответствии с требованиями действующих технических условий.
8. Резиновые изделия необходимо периодически осматривать. Предметы, начинающие терять эластичность, должны быть своевременно восстановлены в соответствии с требованиями НТД.

## Slide 30: Хранение резиновых изделий медицинского назначения.
9. Резиновые перчатки рекомендуется, если они затвердели, слиплись и стали хрупкими, положить не расправляя, на 15 минут в теплый 5% раствор аммиака, затем перчатки разминают и погружают их на 15 минут в теплую (40 - 50 град. C) воду с 5% глицерина. Перчатки снова становятся эластичными.

## Slide 31: Спасибо за внимание!